# Таблица
определения скорости сверления сверлильным станком
(обороты в минуту)

Перевод с оригинала на сайте:
http://www.woodmagazine.com/wood/story.jhtml;jsessionid=4TWAFQKWMWYM1QFIBQNSBHWAVABB4IV0?storyid=/templatedata/wood/story/data/203.xml&categoryid=/templatedata/wood/category/data/woodworking_basics_home.xml&page=3)

Предложения и замечания присылайте по адресу aavsoft@mail.ru

- В оригинале диаметры всех инструментов даны в дюймах. Здесь они переведены в миллиметры.

| Инструмент Ø мм | Дерево | Пластик | Металл | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мягкое (сосна) | Твердое (тв. клен) | Акрил | Медь | Алюм. | Сталь |  |
| Спиральные сверла |
| 1.6 – 4.8 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | Смазывайте сверло маслом при сверлении стали толщиной 3.2 мм и более. |
| 6.35 – 9.5 | 3000 | 1500 | 2000 | 1200 | 2500 | 1000 |  |
| 11.1 – 15.87 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 600 | Для получения точного отверстия просверлите предварительно центровое отверстие. |
| 17.46 – 25.4 | 750 | 500 | – | 400 | 1000 | 350 |  |
| Black&Decker Bullet pilot–point сверла |
| 3.17 – 4.76 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | Хорошие универсальные сверла. Сверлят быстрее спиральных с подрезателями и спиральных сверл. |
| 6.35 – 9.52 | 3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 1000 | 2000 |  |
| 12.7 | 3000 | 1500 | 1600 | 1500 | 750 | 1200 |  |
| Спиральные с подрезателем сверла |
| 3.17 | 1800 | 1200 | 1500 | – | – | – | Во время сверления сверлами Ø 6.35 и менее часто извлекайте их из отверстия для снятия стружки и предотвращения перегревания. |
| 6.35 | 1800 | 1000 | 1500 | – | – | – |  |
| 9.52 | 1800 | 750 | 1500 | – | – | – |  |
| 12.7 | 1800 | 750 | 1000 | – | – | – |  |
| 15.87 | 1800 | 500 | 750 | – | – | – |  |
| 19 | 1400 | 250 | 750 | – | – | – |  |
| 22.22 | 1200 | 250 | 500 | – | – | – |  |
| 25.4 | 1000 | 250 | 250 | – | – | – |  |
| Сверла Форстнера |
| 6.35–9.5 | 2400 | 700 | – | – | – | – | Во время сверления сверлами Ø 6.35–9.5 мм часто извлекайте их из отверстия для снятия стружки и предотвращения перегревания. Сверлами больших диаметров делайте отверстия за несколько погружений; давайте сверлам остыть между погружениями. |
| 12.7 – 15.875 | 2400 | 500 | 250 | – | – | – |  |
| 19 – 25.4 | 1500 | 500 | 250 | – | – | – |  |
| 28.575 – 31.75 | 1000 | 250 | 250 | – | – | – |  |
| 34.925 – 50.8 | 500 | 250 | – | – | – | – |  |
| Сверла по стеклу и кафелю (скорости указаны для стекла и кафеля) |
| 3.17 | 750 | – | – | – | – | – | Используйте защитные очки. Сверлите только сверлильным станком. Не прилагайте чрезмерное усилие при сверлении. Используйте воду для смазки сверла. Уменьшите давление при выходе острия сверла из обратной стороны материала. |
| 4.76 | 600 | – | – | – | – | – |  |
| 6.35 | 500 | – | – | – | – | – |  |
| 7.94 | 400 | – | – | – | – | – |  |
| 9.52 | 350 | – | – | – | – | – |  |
| 12.7 | 200 | – | – | – | – | – |  |
| Сверла–пилы для проделывания больших отверстий |
| 25.4 – 38.1 | 500 | 350 | – | 250 | 250 | – | Не используйте для сверления меди и алюминия толщиной более 1.588 мм. Избегайте сверления плотной древесины (например, твердого клена). |
| 41.27 – 50.8 | 500 | 250 | – | 150 | 250 | – |  |
| 53.97 – 63.5 | 250–500 | – | – | 150 | 250 | – |  |
| Сверла Multi–spur (со многими подрезателями) |
| 53.97 – 101.6 | 250 | 250 | – | – | – | – | Для сверл меньших диаметров используйте такие же скорости, как и для сверл Форстнера. |
| Перовые сверла |
| 6.35 – 12.7 | 2000 | 1500 | – | – | – | – | Для повышения качества отверстий прикрепите материал к рабочей поверхности стола. |
| 15.87 – 25.4 | 1750 | 1500 | – | – | – | – |  |
| 28.57 – 38.1 | 1500 | 1000 | – | – | – | – |  |
| Перовые сверла с подрезателями |
| 9.52 – 25.4 | 2000 | 1800 | 500 | – | – | – | Лучшие сверла для акрила. Надежно закрепляйте материал во время сверления. |
| Сверла Stanley powerbore |
| 9.52 – 12.7 | 1800 | 500 | – | – | – | – | Идеальны для сверления глубоких отверстий и поперечного сверления. |
| 19 – 25.4 | 1800 | 750 | – | – | – | – |  |
| Сверла регулируемого диаметра («балеринки») |
| 38.1 – 76.2 | 500 | 250 | 250 | – | – | – | Высверлите половину глубины отверстия с одной стороны. Переверните материал. Вставьте центрирующее сверло в полученное отверстие и завершите сверление. |
| 82.55 – 152.4 | 250 | 250 | 250 | – | – | – |  |
| Режущие зенковки (shear–cutting countersinks) |
| 6.35 – 9.52 | 1000 | 1000 | 700 | 700–1000 | 700–1000 | – | Делают более чистые резы по сравнению с традиционными зенковками. |
|  | 750 | 700 | 700 | 250–700 | 250–700 | – |  |
| Зенковки |
| 2–желобковые | 1400 | 1400 | – | – | – | – | Чаще поднимайте и опускайте зенковку для ускорения работы. |
| 5–желобковые | 1000 | 750 | 750 | 250 | 250 | 250 |  |
| Сверла с зенковкой для шурупов |
| Все размеры | 1500 | 1000 | 500 | 500 | – | – | Часто очищайте спиральную часть сверла от стружки. |
| Конические сверла с зенковкой (taper drill bits with countersinks) |
| Все размеры | 500 | 250 | 250 | – | – | – | Часто очищайте сверло от стружки для предотвращения перегрева. |
| Сверла для высверливания пробок (plug cutters) |
| Все размеры | 1000 | 500 | – | – | – | – | Сверлите на полную глубину до заполнения выемки резца извлекаемым материалом. |
| Барабанные шлифователи |
| На твердой резине | 750 | 1500 | 750 | – | – | – | Избегайте перегрузки и перегрева. |
| Мягкие безмуфтовые | 500 | 750 | 750 | – | – | – |  |
| 76.2 мм пневматические | 1750 | 1750 | 1750 | – | – | – | Уменьшите давление воздуха для тонких поверхностей. |
| 127 мм гибкие диски | 750 | 500 | 500 | 500 | – | – | Лучшие результаты обеспечивают самоклеящиеся (на «липучке») диски. |
| Полировальные круги | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | – | Прилагайте легкое усилие. |
| Щеточные шлифовальные круги | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | Надежно закрепите материал. |
| Абразивные круги | – | – | – | – | – | 3000 | Используйте круги не более Ø 152.4 |
| – – Не рекомендовано | * – Используйте подложку с обратной стороны материала для предотвращения возможных сколов | Всегда используйте защитный шлем для лица, обеспечивающий оптимальную защиту. |

Примечания:

- Рекомендации таблицы основаны на данных визуальных и осязательных тестов в условиях мастерской.
Сверление на скоростях выше рекомендованных может вызвать перегрев рабочего инструмента.
Сверление на скоростях менее рекомендованных может привести к отверстиям худшего качества.

- Все тесты проведены вдоль волокон древесины. Для поперечного сверления древесины уменьшите скорость.

- Для проведения тестов использованы новые сверла от производителей.